Padrão de formatação para documentos.

procedimento

operacional.

INSTRUÇÃO DE TRABALHO

FUNDAÇÕES – EXECUÇÃO DE OBRAS

| Tipo de documento: Procedimento Operacional |  | Código do documento: IT.08.003 |
| --- | --- | --- |
| Data: 29/10/2025 | Revisão: 02 | Status: Aprovado |
| Elaborador: Alessandro Cesar Braz / Fernando Souza / Lucas Antônio |  | Aprovador: William Raphalski |
| Empresas abrangidas: MAKE IT |  |  |

- OBJETIVO

Padronizar os procedimentos a serem adotados nas obras da Make It para execução de fundações.

- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

✓  Projeto de Fundações;

✓  Projeto Estrutural;

✓  ABNT NBR-6122 – Projeto e Execução de Fundações;

✓  NR-18 – Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção.

- FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

O equipamento necessário para a perfuração das estacas será de responsabilidade da empresa contratada para a execução do serviço.

✓  Trado / perfuratriz;

✓  Trena metálica;

✓  Prumo de centro;

✓  Linha de nylon ou arame;

✓  Carrinhos de mão ou jerica;

✓  Pás e enxadas;

✓  Mangueira de nível;

✓  EPIs – Equipamentos de Proteção Individual.

- MATERIAIS NECESSÁRIOS

✓  Concreto conforme especificação do projeto;

✓  Aço conforme especificações do projeto;

✓  Chapa de madeira compensada.

- ITENS DE VERIFICAÇÃO

5.1 Recomendações para segurança no trabalho:

✓  Utilizar somente ferramentas e equipamentos em condições adequadas de uso;

✓  Ter cuidado no manuseio e transporte do material a fim de evitar acidentes;

✓  Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) referentes à execução da atividade;

✓  Quando um componente da equipe constatar uma condição insegura, deverá paralisar imediatamente a atividade e comunicar ao encarregado.

5.2 Recomendações para preservação do meio ambiente:

✓  Os resíduos gerados no processo deverão ser coletados e armazenados nos locais apropriados;

✓  Atentar, quando for o caso, para a economia de água e energia durante a execução da atividade.

- MÉTODO EXECUTIVO PARA ESTACA ESCAVADA

São estacas moldadas in loco por meio da concretagem de um furo executado por trado espiral, empregadas onde o perfil do subsolo tem características tais que o furo se mantenha estável sem necessidade de revestimento ou fluido estabilizante. A profundidade é limitada ao nível do lençol freático.

6.1 Condições para o início do serviço

✓  O terreno deve estar limpo e desimpedido para permitir o fácil acesso dos equipamentos necessários para a execução do serviço.

✓  A obra deverá estar locada por topógrafo, com os piquetes de madeira posicionados (tolerância de 5 mm) e, se for o caso, identificados por cores diferentes de acordo com o diâmetro/dimensões e profundidades estabelecidas no projeto. As cotas de arrasamento também devem estar definidas.

✓  Dependendo do desnível (terreno x calçada), prever rampas de acesso para a perfuratriz.

6.2 Execução do serviço

6.2.1 Execução:

✓  Iniciar a perfuração das estacas, sempre que possível, de dentro para fora da área a ser estaqueada. Em situações em que essa prática não for possível, caberá ao Supervisor da obra e/ou ao Mestre de Obra, em conjunto com o Operador da Perfuratriz, administrar cada situação da melhor forma possível;

✓  Definido o ponto de partida, o Mestre de Obra repassa ao Operador da Perfuratriz a profundidade da estaca conforme estabelecido no projeto;

✓  Posicionado o trado aprumado no primeiro piquete, iniciar a perfuração até a profundidade definida, atentando para o diâmetro do trado utilizado, de acordo com o especificado no projeto;

✓  Durante a escavação, o pessoal de apoio deve cuidar da remoção da terra extraída da perfuração, utilizando carrinhos de mão e pás para retirada do material até um local afastado do serviço, para posterior utilização ou bota-fora conforme critérios da obra;

✓  Concluído o furo, deve-se conferir a profundidade com o auxílio de uma trena de fibra adaptada com um peso na ponta, bem como o diâmetro;

✓  Para evitar acidentes e proteger o furo da estaca de eventuais derramamentos ou entupimentos, tampar o furo com uma chapa de madeira compensada após cada perfuração;

✓  Reposicionar a perfuratriz no próximo piquete e iniciar a perfuração de acordo com os procedimentos acima, e assim sucessivamente, furo a furo, cuidando sempre para que o diâmetro do trado utilizado e a profundidade executada sejam aqueles determinados no projeto;

✓  Após a perfuração das estacas, registrar em planilha apropriada o diâmetro e a profundidade reais de cada estaca, conforme o documento FP 08 002 J – Acompanhamento diário de estacas escavadas;

✓  Antes da concretagem, posicionar a armação de acordo com o projeto;

✓  Definir a cota de paralisação do lançamento de concreto de acordo com a cota de arrasamento da estaca;

✓  Posicionado o caminhão-betoneira, iniciar a concretagem, cuidando para que seja interrompida quando atingir de 20 a 30 cm acima da cota de arrasamento, e assim sucessivamente, furo a furo;

✓  Após a concretagem, proteger a superfície do concreto com uma camada de areia grossa de aproximadamente 5 cm;

✓  Realizar a regularização da superfície das estacas até a cota de arrasamento, utilizando ponteiras no sentido de baixo para cima, de modo que a superfície resultante seja plana e ortogonal ao eixo da estaca;

6.2.2 Diretrizes finais

✓  Não se deve executar estacas com espaçamento inferior a três diâmetros em intervalos inferiores a 12 horas; essa distância refere-se à estaca de maior diâmetro.

- MÉTODO EXECUTIVO PARA VIGA BALDRAME

Para o início da execução dos serviços, devem estar finalizados:

✓  Locação concluída.

✓  Cota de arrasamento definida.

✓  Armação da fundação cortada, dobrada e montada.

✓  Especificações do concreto e traço definido (FCK, consistência, dimensão máxima do agregado graúdo, consumo mínimo de cimento, tempo em aberto/início de pega).

✓  Elementos estruturais locados.

7.1 Execução

✓  Locar as vigas, de acordo com o projeto.

✓  Executar vala com profundidade de acordo com o projeto.

✓  Verificar se o solo do fundo da vala está firme.

✓  Fazer o nivelamento do fundo da vala.

✓  Fazer um lastro de brita no fundo da vala.

✓  Montar e nivelar as formas através da trena/nível, tolerância ± 5,0 mm. Conferir a fôrma através de trena/prumo de centro/nível/mangueira, tolerância ± 5,0 mm.

✓  Executar armação de acordo com o projeto.

✓  Garantir o recobrimento mínimo da armação com o uso dos espaçadores, posicionados conforme o projeto ou distanciados a cada 1 metro.

✓  Fazer ensaio tecnológico do concreto (slump e retirada de amostra para os corpos de prova).

✓  Lançar e vibrar o concreto, aplicando o vibrador a cada 1 metro no decorrer da viga.

* Pode-se executar o fundo da viga em alvenaria caso a viga baldrame fique aérea.

7.2 Observações

Caso haja necessidade de impermeabilizar o alicerce, aplicar uma camada de massa impermeabilizante em cima e nas laterais do alicerce e esperar secar bem. É essa camada de impermeabilizante que impede a subida da umidade do solo pelas paredes.

Fazer o reaterro do terreno, no lado de dentro e no lado de fora.

A concretagem dos blocos e vigas baldrame não deve ser executada sob condições de chuvas torrenciais que prejudiquem a qualidade dos serviços.

7.3 Diretrizes finais

✓  Verificação da cota de fundo através de nível a laser/mangueira, tolerância ± 5,0 cm.

✓  Conferir locação através de trena/prumo de centro, tolerância ± 5,0 mm.

✓  O local deverá ser limpo (incluindo, onde aplicável, a separação dos resíduos).

✓  As ferramentas e/ou equipamentos utilizados deverão ser retirados do local.

✓  Não poderá ser observada a necessidade de arremates.

Após terminar a viga baldrame, chamar o mestre, engenheiro ou responsável para fazer a inspeção do serviço.

- MÉTODO EXECUTIVO PARA ESTACA CRAVADA

8.1 Marcação das estacas

✓  Deixar a construção no esquadro e no nível em função do projeto de locação.

✓  Verificar a cota de arrasamento conforme o projeto.

✓  Marcar os eixos das estacas no gabarito em cotas acumuladas, assim como o número de estacas no gabarito.

✓  Esticar linha de náilon, nos dois sentidos, a partir dos eixos das estacas, fixando os piquetes de madeira no ponto.

✓  Colocar prumo no encontro das linhas e fixar prego no piquete, exatamente na ponta do prumo de centro.

8.2 Preparo para cravação

✓  Caso seja necessário executar furos de teste, por conta de camadas de solo resistente que impeçam o atingimento da profundidade da estaca, o furo deverá ser executado com a haste da perfuratriz firme e aprumada.

✓  Conferir a locação da estaca.

✓  Posicionar o bate-estaca na locação e aprumar a torre. Içar a estaca por meio de cabo auxiliar, trazê-la para junto da torre, colocá-la na posição vertical e, em seguida, posicionar o pé da estaca, locando-a no piquete ou na caixa de locação.

✓  Colocar o coxim em cima do topo da estaca, descendo o capacete até que se encaixe na cabeça da estaca.

8.3 Execução da cravação

✓  Garantir o prumo e iniciar a cravação.

✓  Cravar as estacas de concreto utilizando bate-estacas dimensionados para as seções das estacas e profundidades a serem atingidas, equipados com martelo apropriado, atentando para o correto prumo até encontrar a “nega” definida em projeto.

✓  Em caso de quebra de estaca durante a cravação, verificar com o projetista de fundação qual ação deverá ser tomada.

✓  Ao término da cravação, a cabeça da estaca danificada poderá ser cortada.

Fazer a rastreabilidade do local de cravação de cada estaca pré-moldada e solicitar ao fabricante o laudo de resistência do concreto utilizado na fabricação das estacas.

- MÉTODO EXECUTIVO PARA BLOCOS DE FUNDAÇÃO

9.1 Escavação e forma

✓  Fazer escavação conforme o projeto de fundação.

✓  Os blocos devem ser construídos com forma de madeira ou forma incorporada (chapa metálica).

✓  Caso a forma dos blocos venha montada com a armação, toda a armadura deve ser inspecionada no recebimento do produto e conferida novamente na instalação in loco.

✓  Após a montagem do bloco, executar lastro de concreto magro ou brita no fundo do bloco, com espessura de projeto, para que não ocorra contato da armação com o solo.

✓  Em caso de nível d'água aflorado, verificar a necessidade de bomba submersa “tipo sapo” ou, em casos mais agravados, fazer o rebaixamento do lençol, executado por empresa especializada.

9.2 Armação e concretagem

✓  Executar armação conforme o projeto, com espaçadores garantindo o cobrimento da armadura.

✓  O bloco poderá ser travado com tensor “tipo perereca”, entroncamento em blocos vizinhos ou barra roscada tipo W com rosca (agulhas).

✓  Executar a concretagem.

Monitorar o resultado do controle tecnológico, pois, caso haja necessidade de reforço ou extração, este será o melhor momento para a execução.

- MÉTODO EXECUTIVO PARA RADIER

10.1 Base

✓  Executar a nivelação e acertar o terreno; em seguida, fazer a compactação com um rolo compressor.

10.2 Formas

✓  Fazer a execução das formas conforme o projeto.

✓  Fazer o alinhamento selecionando vários pontos do perímetro do radier.

✓  Colocar escoras para travamento a cada 40 cm.

✓  Após o alinhamento, fazer o nivelamento da forma; a conferência pode ser feita com nível a laser.

✓  Fazer a camada de brita, com 7 cm.

✓  Posicionar lona plástica sobre a camada de brita.

10.3 Armação e concretagem

✓  Fazer armação conforme o projeto, atentando para a utilização de espaçadores.

✓  Concretar o radier, fazendo a rastreabilidade.

10.4 Acabamentos da concretagem

✓  Fazer o reguamento e a regularização do piso, podendo ser usada a “bailarina” para um melhor acabamento.

✓  Cuidar para não deslocar as tubulações elétricas e hidráulicas.

✓  Pode ser feita a impermeabilização nos locais em que a alvenaria entrará em contato com o radier/térreo, com Viaplus 1000 ou produto similar.

- MÉTODO EXECUTIVO PARA MURO DE ARRIMO

✓  Escavação da valeta de drenagem e assentamento do muro;

✓  Posicionamento dos elementos de drenagem no interior da valeta;

✓  Preenchimento da valeta com o material de fundação até o nível de assentamento do muro;

✓  Regularização da base do solo reforçado, prevendo-se a execução de um colchão drenante, quando necessário:

•  Antes da compactação do material que compõe o colchão drenante, deve-se posicionar um geotêxtil não tecido entre o solo de fundação e o material drenante, como elemento de filtro.

✓  Em situações em que o terreno natural é acidentado ao longo do eixo do muro, deve-se prever o escalonamento da base, com altura variando de 20 em 20 cm;

✓  Assentamento da primeira fiada de blocos (em caso de muro de alvenaria):

•  O adequado assentamento da primeira fiada é de suma importância, pois é o seu nivelamento que garantirá o alinhamento adequado do restante do muro;

•  O posicionamento do bloco é feito somente por justaposição, não havendo necessidade de argamassa de rejunte para o assentamento.

Assentamento das próximas fiadas:

•  Posicionar os pinos de aço nas ranhuras posteriores de cada bloco da primeira fiada;

•  Preencher as aberturas posteriores de cada bloco com material drenante, de forma a confinar lateralmente os pinos nas ranhuras;

•  A extremidade superior do pino é a guia e espera dos blocos das fiadas superiores;

•  Preencher também os espaços formados entre blocos com material drenante;

•  Encaixar as ranhuras do bloco da fiada superior no pino de espera da fiada logo abaixo, de forma a adquirir uma configuração de amarração entre os blocos;

•  Repetir esse procedimento para as próximas fiadas.

✓  No caso de muro de concreto, é executada a forma, colocada a armadura e, depois, feita a concretagem;

✓  Preenchimento com solo na fresta entre o muro e o terreno.

Cuidados gerais na execução

✓  Posicionamento dos tubos de drenagem;

✓  Assentamento das fiadas;

✓  Verticalidade das formas.

- CONFERÊNCIA DO SERVIÇO

12.1 Itens que devem ser conferidos e registrados no aplicativo Mobuss:

✓  FIS 003.1 – Fundações – Estacas escavadas.

✓  FIS 003.2 – Fundações – Vigas de baldrame.

✓  FIS 003.3 – Fundações – Estacas cravadas.

✓  FIS 003.4 – Fundações – Blocos.

✓  FIS 003.5 – Fundações – Radier.

✓  FIS 003.6 – Fundações – Muro de arrimo.

- REGISTROS

| Identificação | Armazenamento | Proteção | Recuperação | Retenção | Descarte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FIS 003.1 | Por obra dentro do Mobuss | Sistema Mobuss | Cronológica | 5 anos | Exclusão |
| FIS 003.2 | Por obra dentro do Mobuss | Sistema Mobuss | Cronológica | 5 anos | Exclusão |
| FIS 003.3 | Por obra dentro do Mobuss | Sistema Mobuss | Cronológica | 5 anos | Exclusão |
| FIS 003.4 | Por obra dentro do Mobuss | Sistema Mobuss | Cronológica | 5 anos | Exclusão |
| FIS 003.5 | Por obra dentro do Mobuss | Sistema Mobuss | Cronológica | 5 anos | Exclusão |
| FIS 003.6 | Por obra dentro do Mobuss | Sistema Mobuss | Cronológica | 5 anos | Exclusão |

- CONTROLE DE EMISSÃO

| Etapa | Responsável | Data |
| --- | --- | --- |
| Elaboração | Alessandro Cesar Braz / Fernando Souza / Lucas Antônio | 29/10/2025 |
| Consenso / Aprovação | William Raphalski | 29/10/2025 |

- HISTÓRICO DE REVISÕES

| Alteração | Responsável | Revisão | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaboração inicial | Guilherme Pereira | 01 | 01/03/2024 |
| Revisão do item 12 e 13 | Alessandro Cesar Braz / Fernando Souza / Lucas Antônio | 02 | 29/10/2025 |